**Назначение:** предназначен для уничтожения и предотвращения образования плесени, грибков, мхов, лишайников на минеральных материалах (камень, бетон, гипс, штукатурка, керамическая плитка, гипсокартонные плиты и т.д.) и древесине (фанера, ДВП, ДСП и т.д.). Рекомендуется для обработки фасадов и цоколей зданий, заборов, помещений с повышенной влажностью (подвалы, погреба, кухни, ванные комнаты, теплицы). Может добавляться в немодифицированные штукатурочные, кладочные растворы, шпатлевку в качестве биоцидной добавки вместо воды затворения. Средство отлично санирует поверхности стен, кирпичной кладки, потолков, межпанельных швов. Обладает долговременным эффектом.

**Преимущества:**

- длительная защита до 15 лет;

- эффективно защищает об биопоражений и насекомых;

- экологически безопасен, не содержит растворителей;

- не повреждает и не окрашивает обрабатываемые поверхности.

- в качестве биоцидной добавки вместо воды затворения.

**Способ применения:** Средство необходимо развести водой.

Наносить антисептик кистью, валиком, распылителем за 2-3 раза после высыхания каждого предыдущего слоя. При обработке уже пораженной поверхности - нанести антисептик, через 24 часа очистить поверхность и повторить обработку. При обработке минеральных поверхностей подверженных непосредственному воздействию воды – перекрыть после высыхания гидрофобизатором ГКЖ-11 или водостойкими лакокрасочными материалами. Средний расход 100-150 гр./кв. м по минеральным основаниям и 200-300 гр./кв. м по древесине. При использовании в качестве биоцидной добавки в растворные смеси опробовать на небольшом количестве на совместимость.

Водорастворимая краска: добавить средства объемом 250 мл на 20 л краски и тщательно перемешать.

Добавка в штукатурку: 250 мл средства хватает для 10 л воды. Затирка или штукатурка замешиваются на полученном растворе.

Затирка для швов: 50 мл добавляется в воду для затворения на 5 кг сухой массы.

Добавка к обойному клею: в жидкость для замешивания клея добавить примерно 25-30 мл активного средства на 1 л воды, после чего согласно инструкции приготовить клей.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства защиты кожи, глаз и органов дыхания (резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор). При попадании на кожу, слизистые, глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

**Опасность:** Возможно раздражающее действие на кожные покровы.

**Хранение и транспортировка:** Транспортировать и хранить при температуре от +5°С до +40°С, в герметично закрытой оригинальной таре, отдельно от пищевых продуктов, в прохладном проветриваемом помещении, в недоступном для детей и животных месте. Не допускать нагрева и воздействия прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после кратковременного замораживания. Утилизировать в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03

**Срок хранения: 36 месяцев**

**Состав: водный раствор активных целевых антисептических компонентов**

**Изготовлен в соответствии с ТУ 20.20.14-003-24851300-2019**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Альтерхим-Про»**

**606000 РФ, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточный промрайон Химмаш, здание 547, корпус 1.**

**info@alterhimpro.ru**

**http://alterhimpro.ru/**